轮齿折断是指受载齿轮的一个或多个轮齿的整体或局部断裂，一般发生在齿根部分。

疲劳折断  轮齿受载时，齿根处产生的弯曲应力最大并且循环变化，又由于齿根过渡部分的截面尺寸突变和加工刀痕等引起的应力集中，当轮齿长期重复工作受载后，齿根弯曲应力超过许用弯曲应力时，齿根处就会产生疲劳裂纹，随着变应力循环次数的增加，裂纹逐步扩展，致使轮齿疲劳断裂。

过载折断  由于短时意外过载或冲击载荷的作用，致使轮齿上作用的应力超过其极限应力时发生过载折断或剪断。一般此情况属于静强度破坏，多发生于铸铁齿轮、整体淬火齿轮。

提高抗断齿能力的主要措施

1）增大齿根过渡圆角半径，消除刀痕以减小应力集中；

2）增大轴及支承的刚性，使轮齿受载均匀；

3）在齿根处进行强化处理，如：喷丸、滚压；

4）选用韧性好的材料，如：低碳钢或低碳合金钢；

5）采用正变位齿轮，以增大齿根厚度。

齿面疲劳点蚀是齿面疲劳损伤的现象之一。在润滑良好的闭式软齿面齿轮传动中，齿面疲劳点蚀是最主要的失效形式。

齿面点蚀是由于轮齿受载时，齿面上的接触应力脉动循环变化，在接触应力反复作用下，当齿面最大接触应力超过接触许用应力时，齿面就会产生疲劳裂纹，又润滑油渗入裂纹，当两齿面反复碾压时使裂纹形成封闭的压力油腔，促使裂纹逐步扩展，当应力达到一定的循环次数时，扩展的裂纹导致小块金属材料剥落，即疲劳点蚀（麻点），如果麻点逐渐扩大，甚至数点连成一片，最后形成了明显的齿面损伤。

点蚀首先出现在节线附近的齿根面上。其主要原因：1）轮齿在啮合过程中，齿面之间的相对滑动速度起着形成润滑油膜的作用，并且相对滑动速度愈大，形成润滑油膜的能力愈强，润滑效果愈好。轮齿在节线附近啮合时，相对滑动速度小，不易形成润滑油膜，润滑不良，使摩擦力较大，裂纹易形成；2）对于直齿圆柱齿轮，因重合度<2，一般在节线处只有一对轮齿啮合，其接触应力最大。

提高抗点蚀能力的措施

1）提高齿面硬度，降低粗糙度。

2）提高润滑油粘度。因为润滑油可以减小摩擦，减缓点蚀；当齿面上出现疲劳裂纹后，润滑油粘度愈高，就愈不易渗入裂纹，所以在合理的范围内，润滑油粘度愈高，减缓点蚀的效果愈好。

3）采用正传动，增大综合曲率半径，减小齿面接触应力。

齿面磨损是开式齿轮传动的主要失效形式。

齿面磨损是由于在齿轮传动过程中，两齿面间存在较大的压力及相对滑动，由于相互搓削引起的磨损，称为研磨磨损；由于落入啮合齿面间的硬质颗粒如砂粒、铁屑等，起磨料的作用，引起的磨损，称为磨粒磨损。磨粒磨损常出现在开式齿轮传动中。

减轻齿面磨损的措施

1）改开式传动为闭式传动。

2）提高齿面的硬度，降低粗糙度。

3）注意润滑油的清洁，定时更换。

胶合主要出现在高速重载的闭式齿轮传动。

由于齿面间压力大，速度高，摩擦功耗产生高温破坏油膜，使两齿面金属直接接触而粘焊在一起，当齿面相对滑动时，粘着点被撕脱，齿面上形成沟痕。

提高抗胶合能力的措施

1）提高齿面硬度，降低粗糙度；

2）低速用粘度较大的润滑油，高、中速及重载低速用极压润滑油；

3）采用变位齿轮，减小滑动系数；

4）适当减小模数，降低齿高，减小滑动系数。

低速重载或频繁启动的齿轮传动中，齿轮的齿面由于摩擦作用，使齿轮材料处于屈服状态而产生塑性流动现象，这便是塑性变形。

避免齿面塑性变形的措施

1）提高齿面硬度；

2）提高润滑油粘度。

一对齿轮的齿数比不宜取得过大，否则大小两轮的尺寸相差悬殊，增大传动装置的结构尺寸。一般直齿圆柱齿轮u≤5；斜齿圆柱齿轮u可适当大些。若传动比大时，可采用两级或多级齿轮传动。

（1）为避免轮齿根切，对于标准直齿圆柱齿轮，应取齿数z ≥ zmin ；

（2）对于闭式软齿面齿轮传动，按齿面接触强度确定小齿轮分度圆直径d1后，可选取较多齿数（模数相应减小），不仅能够增大重合度提高传动平稳性，而且还可降低齿高，减小滑动系数，对于高速传动齿轮可以减小齿面磨损和胶合的危险。另外还可以减轻齿轮的重量，减少金属切削量（模数小则齿槽小），延长刀具使用寿命，减少加工工时等。但是模数减小会使齿厚随之变薄，降低齿根的弯曲强度。因此，在满足弯曲强度的条件下，齿数宜取多一些。一般取小齿轮的齿数z1=20~40。

（3）对于闭式硬齿面齿轮传动，齿根弯曲疲劳强度相对较弱，所以模数不宜过小，齿数可适当少一些。一般取小齿轮的齿数z1=17~25（或30）。

（4）对于开式或半开式齿轮传动，由于轮齿的主要失效形式为磨损，为使磨损后的轮齿不至于过小，要求有较大的模数，所以齿数不宜取得过多。一般取小齿轮的齿数z1=17~20。

（5）当小齿轮的齿数z1选定后，按齿数比u确定大齿轮的齿数z2=u z1（圆整），为使各个相啮合的齿对磨损均匀，传动平稳，应使两齿数z1 、z2互为质数。

根据强度计算公式可知，齿宽系数 d愈大，齿轮的径向尺寸愈小，传动装置结构愈紧凑，承载能力愈高，所以齿宽系数d不能过小；但齿宽系数大，齿轮的轴向尺寸（齿宽）大，沿齿宽载荷分布不均匀性增大，故齿宽系数也不宜过大。

开式、半开式或速度较低的闭式齿轮传动，通常采用人工定期加油润滑。可用润滑油或润滑脂。