蜗杆传动的受力分析和斜齿轮传动相似。为简化计算，通常不考虑摩擦力的影响。图12-1蜗杆传动的受力分析是以蜗杆1为主动件，蜗杆按图示方向转动时蜗杆、蜗轮的受力情况，作用在节点P处的法向力Fn可以分解为三个互相垂直的分力，即圆周力Ft、径向力Fr和轴向力Fa。由于蜗杆轴线与蜗轮轴线空间交错90，由力的平衡条件可知，作用在蜗杆和蜗轮上的三对分力Ft1 与Fa2、Fa1与Ft2、Fr1与Fr2,彼此大小相等，方向相反。

由于材料和结构等因素，蜗杆螺旋齿的强度要比蜗轮轮齿的强度高，因此蜗杆蜗轮传动的主要失效多发生在蜗轮上，常见的失效形式有胶合、点蚀、磨损和断齿。由于蜗杆传动的齿面之间有很大的相对滑动速度，因而传动效率低，发热量大，易使润滑油温度升高而粘度降低，润滑条件变差，所以蜗杆传动因齿面胶合而失效的可能性更大。

在闭式传动中，多发生胶合或点蚀失效，因此闭式传动通常按齿面接触疲劳强度设计，再按齿根弯曲疲劳强度校核。由于闭式传动温升较高，还需进行热平衡计算。

对于开式传动，因磨损速度大于点蚀速度，主要发生齿面磨损和轮齿折断失效，故只需按弯曲强度进行设计。

于蜗杆传动的特点，蜗杆副的材料不仅要求有足够的强度，更重要的是要有良好的减摩性、耐磨性和抗胶合能力，同时具有良好的工艺性和经济性。

考虑到蜗杆和蜗轮的受力特点，蜗杆一般采用碳素钢或合金钢制造，并经淬火处理获得较高的齿面硬度。高速重载、载荷变化时，可采用低碳合金钢渗碳淬火，如20Cr、20CrMnTi、12CrNi3A，高速重载、载荷平稳时，可采用中碳钢、中碳合金钢表面淬火，如40Cr、45、40CrNi、42SiMn等；一般不太重要的低速中载蜗杆，可采用40或45钢，调质处理。

蜗轮一般采用青铜类材料。在高速或重要的蜗杆传动中，蜗轮材料常采用铸锡青铜ZCuSn10P1。这种材料减摩和耐磨性好，抗胶合能力强，但其强度较低，价格较贵，一般其允许滑动速度vs≤25m/s。在滑动速度vs＜12m/s的蜗杆传动中，可采用含锡量低的铸锡锌铅青铜ZCuSn5Pb5Zn5。在滑动速度vs＜4m/s的蜗杆传动中，可采用铸铝铁青铜ZCuAl10Fe3,它的抗胶合能力远比锡青铜差，但强度较高，价格便宜。在低速轻载、滑动速度vs＜2m/s时，蜗轮可用球墨铸铁或灰铸铁（HT150或HT200）制造。

由于蜗杆传动中，齿面间的相对滑动速度vs较大，易产生胶合和磨损且效率远低于齿轮传动，所以润滑对于蜗杆传动来说，是非常重要的。推荐的润滑油粘度和润滑方法。为了提高蜗杆传动的抗胶合性能，常在矿物油中加入添加剂。