弹簧是一种应用很广的弹性元件，具有刚度小、弹性大、在载荷作用下易产生较大弹性变形等特点，在各类机械中应用非常广泛。弹簧的功用主要如下。

1）缓和冲击和吸收振动。利用弹簧变形来吸收冲击和振动时的能量，如各种缓冲器、车辆和锻压设备的缓冲弹簧、联轴器中的吸振弹簧等。

2）控制机构的运动。利用弹簧的弹力保持零件之间的接触，以控制机构的运动，如内燃机中的阀门弹簧，制动器、离合器、凸轮机构、调速器中的控制弹簧，安全阀上的安全弹簧等。

3）储存及输出能量。利用弹簧变形时所储存的能量作功，如钟表弹簧、枪栓弹簧、自动机床中刀架自动返回装置中的弹簧等。

4）测量力的大小。利用弹簧变形量与其承受的载荷呈线性关系的特性来测量载荷的大小，如测力器、弹簧秤、发动机示功器中的弹簧等。

5）改变机器的自振频率。为避免机器自身共振产生危害，可通过弹簧振动改变机器的

自振频率，降低机器自振产生的负面影响。

弹簧的种类很多，按弹簧形状不同可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、环形弹簧、盘弹簧、板弹簧等。按承受载荷的不同可分为压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧等。

圆柱螺旋弹簧用金属丝按螺旋线卷绕而成，制造简便、应用广泛，又分为圆柱螺旋拉伸弹簧、圆柱螺旋压缩弹簧、圆柱螺旋扭转弹簧等。

碟形弹簧和环形弹簧都是压缩弹簧，在工作过程中，一部分能量消耗在各圈之间的摩擦上，因此具有很高的缓冲吸振能力，多用于重型机械的缓冲装置。

盘弹簧又称平面涡卷弹簧，它的轴向尺寸很小，常用作仪器和钟表的储能装置。

板弹簧是由许多长度不同的钢板叠合而成，主要用作各种车辆的减振装置。

另外使用的还有橡胶弹簧和空气弹簧，橡胶弹簧是利用橡胶的弹性变形实现弹簧的作用，常用作仪器底座、发动机的支撑、机器隔振装置等。空气弹簧是在柔性的橡胶囊中冲入压力空气，利用空气的可压缩性实现弹性作用的非金属弹簧，主要用在车辆的悬挂装置上。

在一般机械中，最常用的是圆柱螺旋弹簧，本章主要介绍圆柱螺旋压缩、拉伸弹簧的结构和设计。

弹簧主要在动载荷作用下工作，而且要求在较大应力情况下不产生塑性变形，因此弹簧材料必须有高的弹性极限和疲劳极限，同时应具有足够的冲击韧性，以及良好的可热处理性。

常用的弹簧材料有优质碳素弹簧钢、合金弹簧钢和有色金属合金等。

碳素弹簧钢含碳量在0.6％一0.9％之间，如65、70、85等碳类弹簧钢。这类钢价廉易得，热处理后具有较高的强度、适宜的韧性和塑性，但当弹簧丝直径大于12mm时，不易淬透，故适用于制造小尺寸的一般用途的螺旋弹簧和板弹簧。

合金弹簧钢用于承受变载荷、冲击载荷或工作温度较高的场合，常用的有低锰弹簧钢（如65Mn）、硅锰弹簧钢（如60Si2MnA）和铬矾弹簧钢（如50CrVA）等。低锰弹簧钢比碳素弹簧钢的强度高、淬透性好，但淬火后易产生裂纹并具有热脆性，常用作一般机械中尺寸不大的弹簧材料。

若弹簧受力较小同时又要求具有耐腐蚀、防磁、导电性好等特性，则可以采用不锈耐酸钢、耐热钢、耐热合金钢等特殊钢，或者采用锡青铜、硅青铜、铍青铜等铜合金，其缺点是不易热处理，力学性能较差，所以在一般机械中很少采用。

此外，还有非金属材料，主要是橡胶、纤维增强塑料等，空气也可以作为弹簧缓冲材料。

选择弹簧材料时，应考虑它的用途、重要程度、工作条件(包括载荷性质、大小及循环特性，工作温度和周围介质情况等)，以及加工、热处理和经济性等因素，一般应优先采用碳素弹簧钢丝。

影响弹簧许用应力的因素很多，除了材料品种外，材料质量、热处理方法、载荷性质、弹簧的工作条件和重要程度以及弹簧丝的尺寸等，都是确定许用应力时应予以考虑的。

弹簧按其载荷性质分为三类：Ⅰ类—受变载荷作用次数在106以上或很重要的弹簧，如内燃机气门弹簧、电磁制动器弹簧；Ⅱ类—受变载荷作用次数在103~105或受冲击载荷的弹簧或受静载荷的重要弹簧，如调速器弹簧、安全阀弹簧、一般车辆弹簧；Ⅲ类—受变载荷作用次数在103以下的，即基本上受静载荷的弹簧，如摩擦式安全离合器弹簧等。弹簧类别不同，其许用应力也不同。

弹簧应在弹性极限内工作，工作中弹簧受载与变形间有一定关系，并保持相对稳定，不允许产生塑性变形。弹簧所受载荷与变形之间的关系曲线称为弹簧的特性曲线，它是设计和生产弹簧过程中进行检验或试验的依据，通常绘在弹簧工作图中。

螺旋压缩弹簧的特性曲线如图18-6所示，H0为弹簧未受载时的自由高度，Fmin为最小工作载荷，它是为了使弹簧能可靠地安装在工作位置上所预加的初始载荷。在Fmin作用下，弹簧从自由高度H0被压缩到H1，此时弹簧的压缩变形量为λmin。Fmax为弹簧的最大工作载荷，在它的作用下，弹簧的高度被压缩到H2，弹簧的压缩变形量增加到λmax。弹簧的工作行程h=H1H2=λmax-λmin。Flim为弹簧的极限载荷，在该力的作用下，弹簧丝内的应力达到了材料的弹性极限，弹簧的高度相应为Hlim，变形量为λlim。

螺旋拉伸弹簧的特性曲线如图18-7所示，拉伸弹簧分为无初应力和有初应力两种，无初应力的拉伸弹簧，其特性曲线和压缩弹簧的特性曲线相同，有初应力的拉伸弹簧的特性曲线增加了一段假想的变形量x，相应的初拉力F0是使弹簧开始变形时所需的初拉力，即当工作载荷大于F0时，弹簧才开始伸长。

一般螺旋压缩、拉伸弹簧的最小工作载荷通常取Fmin≥0.2Flim，对于有初应力的拉伸弹簧，Fmin>F0；弹簧的最大工作载荷应小于极限载荷，通常取Fmax<0.8Flim。因此弹簧的工作变形量应取在(0.2~0.8) λlim范围内，以便保持弹簧的线性弹性曲线