轴瓦和轴承衬的材料统称为轴承材料。考虑滑动轴承的失效形式，对轴承材料要求如下：

（1）减摩性 轴承材料组成的摩擦副应当具有较低的摩擦系数。

（2）摩擦相容性 轴颈与轴瓦之间直接接触时防止发生粘附和形成边界润滑的性能。影响摩擦副相容性的主要因素有轴承材料与润滑剂的亲和能力、材料的微观组织、热导率等。

（3）摩擦顺应性 材料通过表层弹塑性变形来补偿轴承滑动表面初始配合不良和轴的挠曲的能力。

（4）嵌入性 材料允许混入润滑剂中的硬质颗粒嵌入而防止刮伤或磨粒磨损的能力。

（5）磨合（跑合）性 轴瓦与轴颈表面经短期轻载运行后，形成相互吻合的表面形状和粗糙度的能力。

（6）足够的抗拉强度、疲劳强度和冲击能力。

（7）良好的工艺性和经济性等。

常用轴承材料分为金属材料、多孔质金属材料、非金属材料三大类。

（1）金属材料  常用如轴承合金、铜合金、铝基合金和铸铁等。

1）轴承合金（通称巴氏合金或白合金）

轴承合金是锡（Sn）、铅（Pb）、锑（Sb）、铜（Cu）的合金，以锡或铅作基体，其内含有锑锡（Sb-Sn）、铜锡（Cu-Sn）的硬晶粒。悬浮在基体中的硬晶粒起抗磨作用，软基体则增加材料的塑性。硬晶粒受到载荷时可以嵌入软基内，增大承载面积。轴承合金的弹性模量和弹性极限都很低，在所有轴承材料中，它的嵌入性及摩擦顺应性最好，很容易和轴颈磨合，也不易与轴颈发生咬粘。但轴承合金的强度很低，不能单独制作轴瓦，只能贴附在青铜、钢或铸铁轴瓦上作轴承衬。轴承合金适用于重载、中高速场合，价格较贵。

2）铜合金

铜合金具有较高的强度，较好的减摩性和耐磨性。青铜的性能比黄铜好，是最常用的材料。青铜有锡青铜、铅青铜和铝青铜等几种，其中锡青铜的减摩性最好，应用较广。但锡青铜比轴承合金硬度高，磨合性及嵌入性差，适用于重载及中速场合。铅青铜抗粘附能力强，适用于高速、重载轴承。铝青铜的强度及硬度较高，抗粘附能力较差，适用于低速、重载轴承。

铜合金具有较高的疲劳强度和承载能力，优良的耐磨性和导热性，且摩擦系数低，能在250℃以下正常工作，适用于高速、重载轴承，如高速柴油机、航空发动机轴承等。常用牌号是ZCuSn10P1、ZCuPb30。

3）铝基轴承合金

铝基轴承合金是以铝为基础，加入锡等元素组成的合金。这种合金的导热性、耐蚀性、疲劳强度和高温强度均较高，且价格便宜，适合制造高速、重载的发动机轴承，但膨胀系数较大，抗咬合性差。铝基轴承合金可制成单金属零件如轴套、轴承等，也可制成双金属零件，如双金属轴瓦（以铝基合金为轴承衬，以钢作衬背）。

4）灰铸铁及耐磨铸铁

普通灰铸铁，加有镍、铬等合金成分的耐磨灰铸铁以及球墨铸铁，都可以用作轴承材料。这类材料中的片状或球状石墨覆盖材料表面后，可形成一层起润滑作用的石墨层，具有一定的减摩性和耐磨性。但铸铁性脆、磨合性差，只适用于轻载、低速和不受冲击载荷的场合。

（2）多孔质金属材料（粉末冶金）

粉末冶金是用不同金属粉末经压制、烧结而成的轴承材料。这种材料是多孔结构，孔隙约占体积的10%~35%。使用前先把轴瓦在热油中浸渍数小时，使孔隙中充满润滑油，因而通常把这种材料制成的轴承称为含油轴承，具有自润滑性。但材料韧性较小，宜用于平稳无冲击载荷及中低速度情况。常用的有多孔铁和多孔质青铜。多孔铁常用来制作磨粉机轴套、机床油泵衬套、内燃机凸轮轴衬套等。多孔质青铜常用来制作电风扇、纺织机械及汽车发动机的轴承，需要时可根据机械设计手册选用。

（3）非金属材料

非金属材料中应用最多的是各种塑料（聚合物）如酚醛树脂、尼龙、聚四氟乙烯等。这些材料具有良好的减摩、耐磨性、耐腐蚀性，但强度和导热性较差。

滑剂分为气体、液体、半固体和固体四种基本类型。液体润滑剂中应用最广泛的是润滑油，包括矿物油、动植物油、合成油和各种乳剂。半固体润滑剂主要是指各种润滑脂。固体润滑剂是在摩擦表面上形成固体膜以减少摩擦阻力的物质，如石墨、二硫化钼、聚四氟乙烯等。任何气体都可作为气体润滑剂，其中用得最多的是空气，主要用在气体轴承中。